BROZEX-FS Краска ЗИМА FS

Универсальный окрасочный материал для фасадов и интерьеров специально предназначенный  для нанесения при отрицательных температурах до минус 10 0С.

Область применения: малярные работы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Соответствует требования ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010г. Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России  (рег. № РОСС RU.0001.010132).

Срок годности материала 12 месяцев после изготовления.

| Технические параметры | По ТУ | По ГОСТ Р 52491-05 | Контрольные |
| --- | --- | --- | --- |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4мм) при 200.С, с | ≥20 | ≥14 | Соответствует |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | ≥50 | ≥50 | 61±3 |
| Морозостойкость при минус 300.С, циклы | Не норм. | ≥5 | Соответствует |
| Стойкость покрытия к статическому действию воды при 200.С, ч | ≥24 | ≥24 | >48 |
| Смываемость пленки, г/кв.м | Не норм. | ≤2 | 1,3±0,2 |
| Условная светостойкость покрытия, ч | Не норм. | ≥24 | Соответствует |
| Сопротивление покрытия паропроницаемости, м2·ч·Па/мг | Не норм. | Не норм. | В среднем 0,06 |

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Покрытие выдерживает мытье с применением обычных моющих средств. Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от минус 30 до + 25 0С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, а также вдали от источников тепла.

Перед использованием Краску Зима FS необходимо хранить в отапливаемом помещении.

При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев со дня выпуска. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

Подготовка основания  При подготовке поверхностей к обработке Грунтом необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся покрытие;

- Очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов;

- Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми составами, тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовать очищенные поверхности пропиточными составами, при отрицательных температурах применять Грунт Зима FS.

Способ применения. Материал выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления.

# Перед использованием продукцию необходимо не менее 3 суток хранить в отапливаемом помещении вдали от отопительных приборов. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом вспенивания раствора. При необходимости допускается разбавление окрасочного материала Грунтом Зима FS не более 5-7% по массе.

Нанесение краски должно выполняться в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ при температуре основания и окружающей среды не ниже минус 10 0С и скорости ветра не более 5 м/сек.

Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя, которое в зимних условиях может достигать 3-4 суток.

Наносить распылителем, валиком, кистью на подготовленное основание при температуре основания и окружающей среды не ниже минус  10 0С. Обычно расход материала составляет не более 0,30-0,40 кг на м2 в зависимости от пористости, структуры и рельефа поверхности.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

Запрещается выполнять пропиточные работы по мокрой, заиндевевшей поверхности или по наледи, а также во время дождя или снегопада.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Краска Зима FS содержит распространенную водорастворимую добавку, понижающую температуру замерзания материала. Наличие добавки требует соблюдения мер предосторожности, а именно – нанесение грунта необходимо проводить при наличии хорошего воздухообмена в рабочей зоне.

Запрещается курить на рабочем месте и пользоваться приборами с открытыми нагревательными элементами.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Грунта Зима FS требованиям
ТУ 2316-001-47570236-97 и ТР 140-03 ГУП «НИИМОССТРОЙ»..

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение данной продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией в ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС»

Производится ООО «Фининтерком» (г. Озерск, Челябинская обл.)  по заказу ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС»

# Text boxes

№ _______    от   "______"    ________________  20__   г.

№ _______    от   "______"    ________________  20__   г.