ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС»

##### Краска акриловая фасадная

BROZEX-FS «Профи-FS»

BROZEX-FS «Профи-FS» - воднодисперсионная полиакриловая краска для фасадных работ.

Краска легко наносится, заполняет неровности, обладает хорошей  укрывистостью и адгезией с минеральным основаниям. «Профи-FS» после высыхания образует ровное матовое стойкое покрытие с высокими технологическими характеристиками. Морозостойкая. Взрывобезопасная.

Используется для внешних и внутренних работ.

ТО 285-003-51826517-99

###### Технические характеристики

Плотность:	( 1,65 г/см3

Связующая основа:	Модификация полимера акрила, органические добавки и наполнители.

Цвет:	Белый, 2 базовых состава для колеровки разных по насыщенности цветов

Степень глянца:	Матовая

Структура:	Гладкая

Рабочая температура:	Не проводить работы при температуре ниже +5(С (температура воздуха и обрабатываемого объекта)

Способ нанесения:	Кистью, валиком, краскопультом

Расход:	По гладкой поверхности - 0,3 кг/м2 (на один слой, на два слоя – 0,42), по шероховатой  поверхности – 0,36 кг/м2 (на два слоя – 0,48 кг/м2). На разных поверхностях возможен различный расход краски. Реальный расход определяется при пробном нанесении.

Время высыхания:	Нанесение последующих слоев  краски через 4-5 часов. Полное высыхание - через 3 дня (при +20(С и 65% относительная влажность воздуха).

Цветовое тонирование:	Базовые краски - с помощью колеровочных станций.

Разбавление:	Водой.

Специальные предосторожности:	При попадании в глаза промыть проточной водой.

### Упаковка:	   Базовые цвета - ведро 20 кг

Хранение:	Хранить в сухом прохладном месте. Вскрытую емкость не подвергать длительному хранению. Не замораживать!

Срок хранения:	12 месяцев в невскрытой упаковке

##### Инструкция по применению

- Основание должно быть твердым, сухим, очищенным от пыли, жира, старой краски и прочих загрязнений. При наличии грибка или водорослей необходимо провести тщательную механическую чистку, а затем  обработать с помощью  антисептических  средств.

- Перед началом работ необходимо убедиться, что основание (либо декоративно-штукатурное покрытие в системе BROZEX-FS) полностью просохло и набрало требуемую прочность.

- Перед нанесением краски BROZEX-FS «Профи-FS» основание должно быть предварительно обработано глубокопроникающей грунтовкой BROZEX-FS Грунт LF в соответствии с инструкцией по применению.

4.	Краска «Профи-FS» наносится на подготовленное основание валиком, кистью или краскопультом в 1-2 слоя. Для нанесения первого, предварительного слоя краска разбавляется водой (максимум до 15%). Для второго окончательного слоя допускается разбавление краски водой до 5%. Обеспечить достаточное проветривание при работах внутри помещений.

5.	При использовании краски в холодное время года и(или) при разной впитывающей способности строительного основания возможны незначительные отклонения цветового тона, во избежание появления которых необходимо соблюдать рабочую температуру и тщательно проводить предварительную подготовку поверхности.

6.    Не  разбавлять краску  BROZEX-FS  «Профи-FS» водой  сверх  допустимых  значений.  Это может привести к ухудшению   качества покрытия (снизить его прочность) и изменению цвета.

Очистка рабочего инструмента: После окончания работы сразу промыть инструмент водой.

При нарушении данной инструкции по применению материала или при использовании его по непрямому назначению производитель не несет ответственности за полученный  потребителем ущерб.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение данной продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией в отдел фасадных технологий ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС».

Производится ООО «Фининтерком» (г. Озерск, Челябинская обл.)  по заказу ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС»