ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»

BROZEX-FS Кварц Грунт - грунтовка кварцевая

Акриловая воднодисперсионная грунтовка, содержащая мелкий кварцевый песок, для внешних и внутренних работ. Применяется для подготовки поверхностей оснований различных видов (минеральные штукатурки, бетон, дисперсионные покрытия, отделки, содержащие искусственные смолы (краски, штукатурки и т.д.)) перед нанесением декоративных минеральных и полимерных штукатурок.

Грунтовка легко наносится и имеет хорошую адгезию. После высыхания образует на поверхности покрытие с шероховатой структурой, которое обеспечивает усиление адгезии штукатурок, устойчиво к воздействию щелочей и обладает хорошей диффузионной способностью к парам воздуха и воды. Уменьшает впитывающую способность обработанной поверхности.

Грунтовка Кварц Грунт обязательно используется перед нанесением декоративных штукатурок в системе теплоизоляции фасадов BROZEX-FS.

Пожаровзрывобезопасна, не токсична.

### Технические характеристики

Плотность:	( 1,4 г/см3

Связующая основа:	Дисперсия акриловых смол.

Структура:	Мелкошероховатая.

Цвет:	Белый матовый.

Колерование:	Допускается

Способ нанесения:	Кистью, валиком.

Рабочая температура:	Работы проводить при температуре не ниже +5(С (температура строительного основания и воздуха)

Расход:	По ровной непористой поверхности поверхности - 200 г/м2 На разных поверхностях возможен различный расход грунтовки. Реальный расход определяется при пробном нанесении.

Время высыхания:	Нанесение последующих слоев  грунта (краски) через 4-5 часов. Полное высыхание достигается через 3 дня. (при 65% относительной влажности воздуха и +20(С)

Разбавление:	Водой. При нанесении на гипсовые основания разбавить из соотношения - 2:1.

Условия хранения:	Хранить в сухом прохладном месте.  После вскрытия использовать в течении 3 недель. Не замораживать!

Срок хранения:	12 месяцев в невскрытой упаковке

Меры безопасности:	При попадании в глаза промыть проточной водой.

Тара:	Ведро, 30 кг.

### Инструкция по применению

- Наноситься кистью или валиком на сухое твердое основание, очищенное от пыли, грязи, жира, остатков краски, мастики и т.п.

- Грунтовка может разбавляться в зависимости от впитывающей способности поверхности основания. Следует защищать сопряженные основания (не требующие грунтования)  от попадания на их поверхность BROZEX-FS Кварц Грунт. В случае попадания немедленно не дожидаясь высыхания их очистить (смыть водой).

- Финишная отделка загрунтованной поверхности может быть произведена воднодисперсионными и минеральными красками, полимерными, минеральными  или силиконовыми штукатурками.

Очистка рабочего инструмента: После окончания работы сразу промыть инструмент водой.

Производится ООО «Фининтерком» (г. Озерск, Челябинская обл.)  по заказу ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»